Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na  wykonaniu cząstkowego remontu  (uzupełnienie ubytków) nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na ternie gminy Kostomłoty które obejmują drogi:

- droga Jarząbkowice – Karczyce wraz odcinkiem drogi w Karczycach prowadzącym do  szkoły (dz. nr 284, 268 obręb Karczyce i 83/1 obręb Jarząbkowice)

- droga Karczyce – Pustynka (dz. nr 10 obręb Karczyce)

- droga Piotrowice – Paździorno (dz. nr 397/2 i 398/2 obręb Piotrowice, dz. nr 43 obręb Paździorno)

- droga Świdnica Polska – Czechy (dz. nr 244, 348 obręb Świdnica Polska)

- droga Świdnica Polska – Sikorzyce (część dz. nr 181, dz. nr 93 i 92 obręb Świdnica Polska oraz dz. nr 110 obręb Budziszów)

- droga Sikorzyce – Budziszów (część dz. 125/2 i 105/2 oraz dz. nr 88 dz. nr 92 obręb Budziszów)

- droga Świdnica Polska – Szymanowice (dz. nr 275, 237 obręb Świdnica Polska, dz. nr 93 obręb Siemidrożyce oraz dz. nr 120 i 119 obręb Szymanowice)

-  droga Czechy – Rakoszyce (dz. nr 378/1 i 14 obręb Świdnica Polska)

- droga Piotrowice – Szymanowice (dz. nr 395 obręb Piotrowice i  131 obręb Szymanowice)

- droga Wnorów – Chmielów (dz. nr 166 obręb Wilków Średzki i 284 obręb Chmielów)

- drogi w Sobkowicach (dz. nr 176 i 177 obręb Wilków Średzki)

- drogi gminne w Wichrowie (dz. nr 209, 209/3 i 211 obręb Wichrów)

- droga gminna w Lisowicach (dz. nr 293 i 295 obręb Chmielów)

- droga wewnętrzna Piersno (dz. nr 320 obręb Piersno)

- droga wewnętrzna Piotrowice (dz. nr 516 i 538 obręb Piotrowice)

- drogi wewnętrzne w Kostomłotach - ul. Ogrodowa, Polna, Krótka i Wąska

- drogi wewnętrzne w Osieku (dz. nr 113,  226 i 243 obręb Osiek)

wbudowanie szacunkowe 50,00 ton mieszanki

Rodzaj (technologia) prac obejmuje:

Remont cząstkowy przy użyciu emulsji i grysów – remonter Patcher.

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów i obejmują: naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków.

Przez remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia.

Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać:

- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju.

Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać:

- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię emulsją, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję.

## Kruszywo

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

## Lepiszcze

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadające wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie cząstkowym nawierzchni obciążonych ruchem większym od średniego należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].

Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę mineralno-asfaltową w pojemnikach izolowanych cieplnie.

## Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez:

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, piasku i pyłu.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru robót jest wbudowana 1 tona mieszanki. Każdorazowo przed przystąpieniem do robót oraz po ich zakończeniu w danym dniu  będzie ważony  samochód  w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie odbywać się będzie w miejscowości Kostomłoty.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena wbudowania 1 tony mieszanki winna uwzględniać wszystkie niezbędne składniki  : robociznę, cenę materiałów, pracę sprzętu oraz pozostałe koszty obejmujące :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wywóz odpadów,

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

- wykonanie naprawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

- pomiary i świadectwa dopuszczenia do stosowania materiałów,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.